附件1

杭州市儿童餐具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 抽样数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| 1 | 儿童餐具 | 不锈钢儿童餐具:4  塑料儿童餐具:10  密胺儿童餐具:20 | 不锈钢儿童餐具:2  塑料儿童餐具:8  密胺儿童餐具:17 | 不锈钢儿童餐具:2  塑料儿童餐具:2  密胺儿童餐具:3 |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 | | | | |

2 检验依据

表2不锈钢儿童餐具

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用  样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2016 4.2 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 2 | 砷 | GB 31604.38—2016  GB 31604.49—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 3 | 镉 | GB 31604.24—2016  GB 31604.49—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 4 | 铅 | GB 31604.34—2016  GB 31604.49—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 5 | 铬 | GB 31604.25—2016  GB 31604.49—2016 | A | 强制性条款 | 备样 | 马氏体不锈钢制品不检测铬指标 |
| 6 | 镍 | GB 31604.33—2016  GB 31604.49—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |

表3塑料儿童餐具

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用  样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 4.2 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2016 | A | 强制性条款 | 备样 | 仅适用于添加了着色剂的产品 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.6—2016附录A及相关公告 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 7 | 邻苯二甲酸二（α—乙基己酯）迁移量 | 实施细则 表B.1 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于接触食品的PVC材质产品 |
| 8 | 邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量 | 实施细则 表B.1 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于接触食品的PVC材质产品 |
| 9 | 邻苯二甲酸二异壬酯迁移总量 | 实施细则 表B.1 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于接触食品的PVC材质产品 |
| 10 | 邻苯二甲酸二正丁酯迁移量 | 实施细则 表B.1 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于接触食品的PVC材质产品 |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.7—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |

表4密胺儿童餐具

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用  样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐干热性 | QB/T 1999—1994 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 2 | 耐低温性 | QB/T 1999—1994 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 3 | 耐湿热性 | QB/T 1999—1994 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 4 | 耐污染性 | QB/T 1999—1994 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 5 | 翘曲 | QB/T 1999—1994 | B | 非主要项目 | 备样 |  |
| 6 | 跌落 | QB/T 1999—1994 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 10 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 11 | 脱色试验 | GB 31604.7—2016 | A | 强制性条款 | 备样 | 仅适用于添加了着色剂的产品 |
| 12 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.6—2016附录A及相关公告 | A | 强制性条款 | 备样 |  |
| 13 | 标签标识 | GB 4806.7—2016 | A | 强制性条款 | 备样 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

当产品标注的产品标准编号明显不适用抽查产品时，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.7—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

QB/T 1999—1994 密胺塑料餐具

《中华人民共和国产品质量法》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

3.2判定原则

3.2.1判定总则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。